Адгезив для изготовления картонных труб спиральной навивки

Марка ПВС: AW-201, AW-401, BF-17, BF-24, BF-26

|  | Рецептура 1 | Рецептура 2 | Рецептура 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВС | 60 кг | 100 кг | 90 кг |
| Эмульсия ПВА (45 %) | 60 кг |  | 60 кг |
| Кислая глина | 80 кг | 80 кг | 100 кг |
| Вода | 800 кг | 820 кг | 810 кг |
| Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 16,7 | 18 | 19 |
| Вязкость (спз при 30°С) | 1000 – 1500 | 800 – 1200 | 1800 – 2200 |

Адгезив для изготовления гофрированного картона

Марка ПВС: AW-201, AW-401, BF-17, BF-24, BF-26

|  | Рецептура 1 |  | Рецептура 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВС(AW-201) | 60 кг | ПВС(BF-17) | 100 кг |
| Кислая глина | 80 кг | Кислая глина | 80 кг |
| Вода | 800 кг | Вода | 820 кг |
| Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 16,7 | Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 18 |
| Вязкость (спз при 30°С) | 1000 – 1500 | Вязкость (спз при 30°С) | 800 – 1200 |

Адгезив для изготовления мешков из крафт-бумаги

Марка ПВС: AW-201, AW-401, BF-17, BF-24, BF-26

|  | Рецептура 1 |  | Рецептура 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВС(AW-201/BF-17) | 90 кг | ПВС(BF-17/BF-24) | 100 кг |
| Кислая глина | 90 кг | Эмульсия ПВА (45 %) | 80 кг |
| Вода | 800 кг | Вода | 820 кг |
| Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 16,7 | Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 18 |
| Вязкость (спз при 30°С) | 1000 – 1500 | Вязкость (спз при 30°С) | 800 – 1200 |

Адгезив для ламинирования бумаги

Марка ПВС: AW-201, AW-401, BF-17, BF-24, BF-26

|  | Рецептура 1 |  | Рецептура 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВС(AW-201/BF-17) | 84 кг | ПВС(BF-17/BF-24) | 100 кг |
| Кислая глина | 96 кг | Эмульсия ПВА (45 %) | 60 кг |
| Вода | 860 кг | Вода | 840 кг |
| Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 18 | Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 13 |
| Вязкость (спз при 30°С) | 1500 – 2000 | Вязкость (спз при 30°С) | 900 – 1300 |

Пример: ПВС для поверхностной проклейки бумаги и картона

Марка ПВС: BF-17

| Бумага и бумажный картон | Содержание ПВС, вес. % сухого вещества | Плотность сухого исходного материала (г/м2) |
| --- | --- | --- |
| Картон, покрытый крафт-лайнером | 2 ~ 2,5 | 0,4 ~ 0,8 |
| Картон с джутовым покрытием | 1,5 ~ 4 | 0,3 ~ 1,2 |
| Непокрытый белый картон | 2 ~ 2,5 | 0,4 ~ 0,8 |
| Картон для коробок под пищевые продукты, промасленные изделия и химикаты | 2 ~ 5 | 0,4 ~ 2 |
| Печатная бумага на бездревесной основе | 3 ~ 6 | 0,5 ~ 1,5 |
| Бумага-основа для мелованной бумаги и бумажного картона | 2 ~ 4 | 0,4 ~ 1,0 |
| Бумага с односторонним мелованием | 3 ~ 5 | 0,5 ~ 1,5 |
| Жиронепроницаемая бумага | 5 ~ 10 | 1,5 ~ 3 |
| Бумага-основа для копировальной бумаги | 2 ~ 4 | 0,4 ~ 1 |
| Упаковочная бумага | 2 ~ 10 | 0,4 ~ 3 |
| Пергамин | 2 ~ 5 | 0,5 ~ 1,2 |
| Банкнотная бумага | 7 ~ 8 | 1,5 ~ 2 |