Состав для нанесения покрытий на фольгу

| ПВБ серий B–05H и B–08M | 9 ~ 10 % |
| --- | --- |
| Этанол | 40 ~ 50 % |
| Бутилцеллозольв | 2 ~ 6 % |
| Толуол | 45 ~ 50 % |
| Пигмент | 0,5 ~ 1 % |